## Slide 1: N-T-Fit-semi_FEA.py
Purpose: Fitting to n–T Hall data 非縮退半導体のHall移動度・キャリア密度にフィッティング
Model: Free electron model, single donor and acceptor Consider coexistence of electrons and holes
Functions: (i) mode = ‘sim’: Plot n–T data in linear, and Arrhenius plots of log(n) – 1/T, log(nT –3/2) – 1/T, and and log(nT –3/4) – 1/T Plot Ea–T from these Arrhenius slopes (iii) mode = ‘fit’: Non-linear least-squares fitting by two-carrier model ’fit_h’, ‘fit_e’: Non-linear least-squares fitting by single-carrier model
Theory: Attached in this file after usage of the program

## Slide 2: N-T-Fit-semi_FEA.py
Program: [data-COE]\electrical\N-T-Fit-semi_FEA.py
[Programs]\python\electrical\ N-T-Fit-semi_FEA.py
Data: [data-COE]\electrical\Hall-T
Usage:
python ..\N-T-Fit-semi_FEA.py mode (file args)
(i) python ..\N-T-Fit-semi_FEA.py sim infile(.xlsx) EC EA NA ED ND
Plot N-T with simulated data
ex: python ..\N-T-Fit-semi_FEA.py sim None 1.1 0.05 0.0 1.05 8e+16
(ii) python ..\N-T-Fit-semi_FEA.py fit|fit_h|fit_e infile(.xlsx) EC EA NA ED ND Eb a1 a2)
Fit to N-mu-T data
mode = fit : Fit to Ns = 1/eRH by two-carrier (hole-electron) model
fit_h: Fit to Nh by single-carrier model
fit_e: Fit to Ne by single-carrier model
ex: python ..\N-T-Fit-semi_FEA.py fit None 1.1 0.05 0.0 1.05 8e+16
Input file: Hall data, Excel (*.xlsx) Output file: Parameter file (.in)
CSV files

## Slide 3: Data file (.xlsx / .csv)
[data-COE]\electrical\Hall-T\Hall-SnSe.xlsx
The order of the data columns are arbitrary.
The data types are judged by the key words in the first line labels.
Temperature in K : Label must start from capital ‘T’ followed by [ |(|[]
Conductivity in S/cm : Label must start from ‘sigma’
Carrier density in cm-3 : Label must start from ‘n’
For RH < 0, n should be negative
Mobility in cm2/(Vs) : Label must start from ‘mu’
RH is not necessary but better to provide
T (K) | n (cm-3) | RH (cm3/C) | mu(cm2/Vs) | sigma(S/cm)
249.8715 | 1.02E+14 | 61321.72 | 3.76297 | 6.14E-05
274.44749 | 3.66E+14 | 17055.4 | 4.06679 | 2.38E-04
297 | 1.00E+15 | 6241.509 | 4 | 6.41E-04
325 | 2.00E+15 | 3120.755 | 5 | 1.60E-03
370 | 8.00E+15 | 780.1886 | 5.5 | 7.05E-03
428 | 3.00E+16 | 208.0503 | 5.3 | 2.55E-02
472 | 8.50E+16 | 73.42952 | 4.7 | 6.40E-02
523 | 1.80E+17 | 34.67505 | 4.8 | 1.38E-01
572 | 4.00E+17 | 15.60377 | 4.3 | 2.76E-01
625 | 9.00E+17 | 6.93501 | 3.6 | 5.19E-01
672 | 2.80E+18 | 2.22911 | 2.7 | 1.21E+00

## Slide 4: Parameter file (.in)
Created by mode= ‘sim’ and mode = ‘fit’
[Parameters] key=value:opt_id
opt_id must be 1
Eb=0.0:1 # these are mobility parameters used for mu-T-fFit.py
Aop=1e-10:0
Eop=0.0001:0
apolyi[0]=1.0:1
ppolyi[0]=0.0:0
apolyi[1]=0.0:1
ppolyi[1]=-1.5:0
apolyi[2]=0.0:1
ppolyi[2]=1.5:0
apolyi[3]=0.0:0
ppolyi[3]=-1.0:0
apolyi[4]=0.0:0
ppolyi[4]=1.0:0
meeff=24.09361234239786:1 # this and follwoingsare Hall related parameters
mheff=2.9386110264213876:1
EV=0.0:0
EC=0.9586297998652751:1
EA=0.5515973572456312:1
NA=1.4569773550379434e+19:1
ED=1.05:0
ND=0.0:0
[Preferences]
rfac=0.5 # scattering parameter
l0=1e-08

## Slide 5: 0th step: Delete parameter file for reset
N-T-Fit-semi_FEA.py reads parameters from the parameter file (.in) if it exists.
If you restart from scratch, delete it.
C:> del Hall-Ca0.0Sn1.0Se.in (change the file name)

## Slide 6: 1st step: Check possible parameters and create parameter file
python ..\N-T-Fit-semi_FEA.py sim Hall-Ca0.0Sn1.0Se.xlsx
Console output:
Calculate n-T from the initial parameters
T 1000/T EF(eV) Ne,obs(cm-3) Ne,ini Nh,ini NA-,ini ND+,ini RH,ini Ns,ini
300.0000 3.3333 0.5733 1.047e+16 5.81433e+09 5.81431e+09 0 0 -1047.83
250.0000 4.0000 0.5695 1.88e+15 6.27783e+07 6.2778e+07 0 0 -126856
200.0000 5.0000 0.5656 1.54e+14 75956.8 75956.3 0 0 -1.41791e+08
-- cut --
Activation energy
T(K) Ea(eV)(log(N)) Ea(eV)(log(N*T^-1.5))
300 0.221971 0.18662
250 0.218156 0.186709
200 0.204629 0.177014
184 0.205381 0.183069
150 0.196006 0.175324
140 0.166232 0.148197
130 0.175696 0.158959
120 0.170266 0.154126
Estimate ED/EA from Ea in the impurity region

## Slide 7: 2nd step: Check and edit parameter file (.in)
Hall-Ca0.0Sn1.0Se.in
[Parameters] # Variable name=Value:Optimize ID
meeff=0.3:1 # Electron effective mass to calculate NC [me]
mheff=1.0:1 # Hole effective mass to calculate NV [me]
EV=0.0:0 # Valence band energy. Usuall fixed to 0 [eV]
EC=1.1:0 # Conduction band energy. Equal to Eg if EV = 0 [eV]
EA=0.05:1 # Acceptor level [eV]
NA=0.0:1 # Acceptor density [cm-3] ED=1.05:0 # Donor level [eV]
ND=0.00 # Donor density [cm-3]
Fix parameters by chaing optimized IDs to
Change to variable parameters by changing optimized IDs to 1
Change ED and EA to the values estimated at the 1st step
Run mode = ‘sim’ (1st step) and find good initial parameters
[Parameters]
meeff=10.0:1
mheff=14.0:1
EV=0.0:0
EC=1.0:0
EA=0.4:1
NA=1e+18:1
ED=1.05:0
ND=0.0:0

## Slide 8: 3rd step: Non-linear LSQ
python ..\N-T-Fit-semi_FEA.py fit Hall-Ca0.0Sn1.0Se.xlsx
Console output
Warning: Maximum number of iterations has been exceeded.
Optimized at S2= 2.71452e+25:
meeff : 2.0068064 me : optid=1
mheff : 5.3342763 me : optid=1
EV : 0 eV : optid=0
EC : 1 eV : optid=0
EA : 0.40872453 eV : optid=1
NA : 2.6364306e+18 cm-3 : optid=1
ED : 1.05 eV : optid=0
ND : 0 cm-3 : optid=0
NV : 3.091617050410829e+20 me at 300 K
DV0: 8.39265315408184e+22 me at 300 K
NC : 7.133959751624516e+19 me at 300 K
DC0: 1.9366192136444656e+22 me at 300 K
If ‘Warning: Maximum number of iterations has been exceeded’ appears, run mode = ‘fit‘ again.

## Slide 9: 3’rd step: Non-linear LSQ
python ..\N-T-Fit-semi_FEA.py fit Hall-Ca0.0Sn1.0Se.xlsx
Console output
Optimized at S2= 0.0280408:
meeff : 5.6543738 me : optid=1
mheff : 1.7872351 me : optid=1
EV : 0 eV : optid=0
EC : 1 eV : optid=0
EA : 0.37233232 eV : optid=1
NA : 2.3221107e+18 cm-3 : optid=1
ED : 1.05 eV : optid=0
ND : 0 cm-3 : optid=0
NV : 5.99577017210199e+19 me at 300 K
DV0: 1.6276407661600518e+22 me at 300 K
NC : 3.3740321229465105e+20 me at 300 K
DC0: 9.159310767437249e+22 me at 300 K

## Slide 10: Theory

## Slide 11: 半導体の電子構造
真空準位 Evac
伝導帯下端 EC
バンドギャップ
Eg
価電子帯
伝導帯
フェルミ準位 EF
価電子帯上端 EV
エネルギー E
状態密度 D(E)
EC
EV
EF
  E に関する状態密度
  (9.41)
Fermi-Dirac分布関数
  (8.5)
半導体中: 原子核の総電荷 と
総電子数
が等しく、電荷中性条件を満たす
・ 電子数の条件 (電荷中性条件)
・ 真性半導体では、0 Kでは 価電子帯上端 EV まで 電子が詰まっている

## Slide 12: 電子と正孔: 電荷中性条件の書き換え
  0 K における全電子数の条件
有限温度における全電子数の条件 => 電荷中性条件に置き換える
は 程度の大きな数なので、扱いにくい
  => を基準に考える
※ 正孔は電子が空いた “孔” とみなすことができる
  => : 電荷中性条件
Chart: 
E / eV
fe(E)
fh(E)

## Slide 13: 自由電子密度、自由正孔密度
  (9.41)
  非縮退半導体 >>1 では
  伝導帯有効状態密度
  同様に
  価電子帯有効状態密度
EV
EC
EF
価電子帯
伝導帯
E
状態密度
DV(E)
DC(E)
fe(E)
Chart: 
f(E)
E (eV)
EF = 0.3 eV
DOS (cm-3/eV)
1

## Slide 14: Fermiエネルギーの温度依存性
  真性半導体 ND = NA = 0, 電荷中性条件
  N型半導体 nh ~ 0, NA = 0
  電荷中性条件
  P型半導体 ne ~ 0, ND = 0
  電荷中性条件

## Slide 15: 半導体の状態密度、電子、正孔
EV
EC
ED
EA
NA
ND
EF
エネルギー
状態密度
  伝導帯側
  )
  自由電子密度
  非縮退半導体密度
  密度
  価電子帯側
  )
  自由正孔密度
  非縮退半導体密度
  密度
全状態密度：

## Slide 16: ドナー準位、アクセプター準位の状態: 近似式
中性ドナー密度 ND0 = ND – ND+ イオン化ドナー密度 ND+
イオン化アクセプター密度 NA- 中性アクセプター密度 NA0 = NA – NA-
EV
EC
ED
EA
NA
ND
EF
エネルギー
状態密度

## Slide 17: Fermi準位の求め方: 図解
Q = (ne + NA-) – (nh + ND+) をEFに対してプロットし、ゼロ点を求める
Chart: 
Q
Log |Q|
EF
ND = 3.0e17
ED = 1.02
NA = 1.0e13
EA = 0.1
T = 300.0
Eg = 1.12
NC = 1.0e19
NV = 1.0e21
EF = 0.997 eV
EF

## Slide 18: Fermi準位の計算: プログラム
Q(EF) = (ne + NA-) – (nh + ND+) = 0 を満たす EF を求める。 Newton法は発散しやすい ＝＞ 二分法を使う
数値積分の講義資料: http://conf.msl.titech.ac.jp/Lecture/python/index-numericalanalysis.html
原理: f(x) が単調関数であれば、解 x は f(x0) < 0 かつ f(x1) > 0 (あるいは f(x0) > 0 かつ f(x1) < 0) を満たす区間 [x0, x1] に1つ存在する。
手順: f(x0) < 0 かつ f(x1) > 0の場合を考える (f(x0)･f(x1) < 0 で判断)。
x2 = (x0 + x1) / 2.0
f(x2) > 0 (f(x0)･f(x2) < 0) であれば、 x1 をx2 で置き換える f(x2) < 0 (f(x1)･f(x2) < 0) であれば、 x0 をx2 で置き換える
|x1 – x0|, |f(x1) – f(x0)| が必要な精度以下になったら、 解を x2 にして反復終了
1. に戻って反復
x0
x1
x2
x3
x4
x5
x6

## Slide 19
  キャリアの運動量緩和時間 r: 散乱因子
  (: 電気素量)
  # 速度の計算のE の単位は J, l(T,E)のE はeV で規格化するとが実際の平均自由行程に
  # 近くなる。その場合、 -r が残る (は電気素量)
  # l0 を に置き換えると、すべての E を J 単位で扱える
x = E/kT => dx = dE/kT
公式: 電気伝導度、移動度

## Slide 20
( 合金散乱では p = 0, r = ½)
Carrier density
Conductivity and Mobility
平均緩和時間

## Slide 21: 平均緩和時間
等方的な統計積分の中で置き換え:
,
から導出
他の積分表現
=> ,

## Slide 22: Hall effect
太田英二、坂田亮著、半導体の電子物性光学、培風館 (2005)
When ,
=>
(q = –e for electron, +e for hole)
: Hall factor : Hall mobility
具体的な例：
  近似 ()：
  ガンマ関数:
  (nが整数)
  ,

## Slide 23: Hall因子 FHall
NC = 5.3×1018 cm-3
RH = FHall / en FHall: 散乱機構に依存

## Slide 24: Hall effect: Two-carrier model
太田英二、坂田亮著、半導体の電子物性工学、培風館 (2005)
Current
Two carrier model
: Hall mobility

## Slide 25: Hall effect: Two-carrier model w/o MR
太田英二、坂田亮著、半導体の電子物性工学、培風館 (2005)
Two carrier model (no MR)

## Slide 26: 多バンド、狭いバンドギャップのHall係数
多バンド、多層膜
電子・正孔が共存

## Slide 27: Seebeck effect
太田英二、坂田亮著、半導体の電子物性工学、培風館 (2005)
T.C. Chasapis, et al., APL Mater. 3, 083601 (2015)
S.A.Miller, et al, Phys. Rev. Appl. 9, 014025 (2018)
+