## Slide 1: 畳み込み (Convolution)
試料本来のデータは線幅ゼロ (δ関数) でも、 測定値は装置関数 g(x) の広がりを持つ
試料本来のデータは f(x) でも、 測定されるのは 装置関数 g(x) の畳み込みをした f*(x)
 (x)
g(x)
f(x)

## Slide 2: Convolution: Matrix representation (行列表示)
南茂夫 編著、科学計測のための波形データ処理、CQ出版 (1986年)
Observed signal
Intrinsic signal
Apparatus function
Very often, matrix is band matrix with maxima at diagonal (行列は対角要素に最大値を持つ帯行列になることが多い)

## Slide 3
Program: convolution.py
[tkprog_tutorial]\spectrum\dos.xlsx

## Slide 4: 畳み込みによる平滑化 (ぼかし: smearing)
問題: スパイキーな構造があり、読み取りにくい それぞれのデータに幅 0.3 eV の Gauss関数の広がりを加える: 畳み込み
G(E) = exp(–[(E – E0)/w]2) (w = 0.2 eV)
密度汎関数計算で得たa-InGaZnO4の状態密度
注意: バンドエッジは窓関数の広がり分、裾を引く。 正確なバンドエッジは求められない
Calculated DOS
Convoluted

## Slide 5
畳み込みによる平滑化
w=0.05
w=0.2

## Slide 6: コンボリューション: 装置関数と実測スペクトル
試料固有のスペクトル S(E)
装置関数 (窓関数) G(E) = G0exp(-[(E-E0)/aw]2)
Fermi-Dirac分布 f(E) = 1/(1+exp[(E-EF)/kBT]) eq. (1)
観測されるスペクトル
AuではEF付近で S(E) が一定と近似する G(E) は eq. (1) を I(x) にフィッティングして求められる
w = 0.12 eV
例: Au のフェルミ端の紫外光電子スペクトル
G(E)がわかると、他の実測スペクトルから 逆畳み込みで
S(E) がわかる

## Slide 7
Program: deconvolution.py
[tkprog_tutorial]\spectrum\polySnSe-100C.xlsx

## Slide 8
デコンボリューション結果
デコンボリューションしたスペクトルは装置関数分だけ鋭くなる
計算結果の確認のため、デコンボリューション したデータを再コンボリューションして
比較している
装置関数
Gauss-Seidel法を使い、繰り返し計算ごとに5点3次多項式平滑化を行う

## Slide 9
デコンボリューションの注意
[tkprog_tutorial]\spectrum\polySnSe-100C.xlsx
平滑化をしない

## Slide 10
デコンボリューションの注意
平滑化などの操作をしないと、正負に振動するデコンボリューション結果が得られる
ノイズに対して過剰適合した結果

## Slide 11: デコンボリューションの解法: FFT
逆フーリエ変換 (IFT)
フーリエ変換(FT)
原理的には、f(x) はフーリエ変換で F*(k) をもめ、F(k) = F*(k) / G(k) を
逆フーリエ変換して求められる
=> ノイズなどがあると不安定で解が発散しやすい

## Slide 12: デコンボリューションの解法: 行列方程式
デコンボリューション f(xj) は以下の行列式を解けば求められる
しかし、フーリエ変換法と同様、ノイズなどがあると不安定で解が発散しやすい
以下の方法で改善できる:
デコンボリューションの前に、平滑化等でノイズを除去する
繰り返し法 (Jacobi法や Gauss-Seidel法) で行列方程式を解き、 その過程でノイズ削減などの処理を行う
南茂夫 編著、科学計測のための波形データ処理、CQ出版 (1986年)

## Slide 13: Jacobi法 / Gauss-Seidel法
大規模行列による線形連立方程式の解:
For (k+1)-th iteration, is estimated from (initial data may be chosen as , uniform value , etc): (i) Jacobi method:
(ii) Gauss-Seidel method:
Using the known values enhances convergence.
Convergence is better for the Gauss-Seidel method,
While parallelization is more easy for the Jacobi method.

## Slide 14: 思いつき: Ridge回帰による解法
データ点 (xi, yi)
: 正規化された装置関数
このまま求めると大きく振動する (過学習)
=> Ridge 回帰により振動を抑える
を最小化 (: L2正則化係数)
f(x)

## Slide 15
デコンボリューションの注意
[tkprog_tutorial]\spectrum\polySnSe-100C.xlsx

## Slide 16
Ridge回帰によるデコンボリューション結果
Ridge回帰だと、振動を抑える条件を見つけるのが難しい
Jacobi法やGauss-Seidel法の方が時間がかかるが、結局は早い